# 焊接变形控制与返修工艺指导书

# 焊接变形控制与返修工艺指导书

**编制部门：** 哈电智能制造工艺部

**编制日期：** 2026-06-16

**编制人：** 房金彪

**适用范围：** 哈电智能制造工艺部各生产科室

---

## 一、编制目的

焊接变形是影响产品尺寸精度、装配质量及使用寿命的关键工艺问题。本指导书基于哈电历年生产实践中的真实案例与已验证措施，系统总结焊接变形的成因分析、预防控制措施及返修处理方案，为现场工艺人员及操作者提供标准化技术指导。

---

## 二、焊接变形的主要原因分析

根据工艺问题知识库中多个实际案例（大石峡转轮、尚志座环、垣曲座环、45#钢滑转子等），焊接变形主要由以下因素导致：

### 2.1 结构刚性差异

工件厚度不一致，薄壁件与厚壁件连接处受热不均

环板过流面为斜面，板内侧与外侧厚度差大，外侧刚性差导致应力变形（如尚志座环案例）

不锈钢立圈等薄壁大尺寸件，焊接变形大，坡口尺寸难以保证（如大石峡顶盖案例）

### 2.2 坡口/焊接量过大

坡口角度过大，焊接填充量过多，焊后收缩应力集中

固定导叶与环板焊接坡口因斜面增加自然角度，导致坡口过大（尚志座环已缩小坡口）

### 2.3 防变形措施不到位

未采用支撑拉筋、月牙板等刚性固定措施

普通瓣焊接过程中未支撑月牙板，变形量明显大于支撑后的特殊瓣（尚志座环案例）

### 2.4 焊接工艺执行问题

焊接速度过快，未严格执行交替/对称焊接方式

层间温度控制不当，热输入量过大

未采用小规范焊接

### 2.5 预热/后热处理不到位

高碳当量材质（如45#钢）未充分预热和消氢处理，导致冷裂变形

焊接后退火/消应力处理不充分

### 2.6 应力释放

精加工后长期放置，残余应力逐步释放导致变形

---

## 三、焊接变形预防控制措施（焊接前）

### 3.1 加装防变形工艺拉筋/支撑

**大件焊接前**：增加支撑拉筋、假环或月牙板

上冠侧：内侧加装圆环支撑，宽度≥200mm，厚度≥100mm

下环侧：采用假环+筋板组合形式

焊后退火消应力后再拆除拉筋

若使用碳钢材质拉筋，需堆焊不锈钢保护层或采用不锈钢搭板连接防止碳污染

### 3.2 优化坡口设计

适当缩小坡口角度，减少填充量

K型坡口可改为V型坡口，减小装配难度（大石峡顶盖案例）

不锈钢立圈改为单瓣装配，增加立圈与顶盖的焊接坡口

### 3.3 采用专用防变形胎具

核电法兰焊接：使用法兰防变形胎具，要求焊后平面度≤1mm

座环进口段焊接：采用"D"型拉筋配合方钢，控制管口圆度变形

### 3.4 分段/对称焊接工艺设计

严格执行交替焊接方式，焊接时分区域分段施焊

控制热输入量，采用小规范焊接

---

## 四、焊接过程控制措施（焊接中）

### 4.1 焊前清理

清除待焊区域及周边20mm范围内影响焊接质量的水渍、油污、涂层等杂质

打磨至露出金属光泽

### 4.2 预热温度控制

| 材质类型 | 预热温度 | 保温时间 | 最低层间温度 |

|---------|---------|---------|------------|

| 普通碳钢/低合金钢 | ≥120℃ | — | ≤200℃ |

| 45#锻钢 | 280~300℃（整体加热） | 2~3h | ≤300℃ |

| 一般结构件 | ≥16℃ | — | ≤150℃ |

温度低于下限时，需重新进炉升温预热

焊接过程中覆盖保温材料，减缓温度下降速度

### 4.3 焊接参数控制

| 焊接方法 | 焊材规格 | 电流范围 | 电压范围 | 焊接速度 |

|---------|---------|---------|---------|---------|

| 手工电弧焊 | φ3.2mm E9015-G | 90~140A | — | 80~200mm/min |

| 手工电弧焊 | φ4.0mm E9015-G | 120~180A | — | 80~200mm/min |

| 熔化极气体保护焊 | φ1.2mm ER90S-G | 180~230A | 20~24V | 200~300mm/min |

| 钨极氩弧焊 | φ1.2mm ER90S-G | 80~120A | — | 50~100mm/min |

### 4.4 焊接操作要点

多道焊接时，各道间起弧点应错开

起弧和收弧处使用砂轮机打磨清理

施焊下一道前，清除焊道表面所有熔渣及可见缺陷

严格控制焊角大小

对周围部件进行必要防护，避免损伤加工表面

### 4.5 后热消氢处理

45#钢等高碳当量材质：焊后在预热温度≥180℃基础上直接进炉

升温至280~300℃，保温4h，炉冷至室温

---

## 五、焊接变形返修处理方案（焊接后）

### 5.1 变形量分级处理方案

| 变形量范围 | 处理方式 | 适用案例 |

|-----------|---------|---------|

| ≤0.15mm | 回用或局部修车 | 导叶轴颈弯曲 |

| 0.15~3mm | 锤击校型 + 火焰校型配合 | 导叶轴颈弯曲 |

| 3~10mm | 火焰校型 + 锤击校型配合 | 导叶轴颈弯曲 |

| ≥10mm | 先开槽焊接校型，再锤击校型 | 导叶轴颈弯曲 |

### 5.2 环板变形返修（尚志座环案例）

**工艺流程：**

根据座环环板内侧开口尺寸确定导水机构中心线高度

测量环板外开口变形量，对不满足图纸要求的区域进行长焊

在下环板每两个导叶之间，通过气刨、补焊、打磨制备基准带

根据基准带型线尺寸，修复所有返修区域，过流面波浪度≤3mm

座环翻身，对上环板重复上述操作

**环板长焊参数：**

焊前预热≥120℃，层间温度≤200℃

焊材：φ3.2mm/φ4.0mm AWS E9015-G

焊接电流：90~140A / 120~180A

焊接速度：80~200mm/min

### 5.3 转轮解体返修（大石峡转轮案例）

**整体工艺流程：**

技术交底，制定安全施工措施

上冠下环尺寸测量（使用激光跟踪仪）

装焊防变形工艺拉筋

退火消除应力

长叶片分块去除（等离子切割）

转轮翻身

长叶片分组去除

转轮解体

上冠下环尺寸复测

上冠下环修复

转轮长叶片装焊

转轮第一次退火

去除防变形工艺拉筋

进入正常装焊工序

### 5.4 45#钢缺陷补焊返修（缙云案例）

**关键工艺参数：**

整体预热至280~300℃，保温2~3h

堆焊层有效厚度≥1mm

层间温度≤300℃

后热消氢：280~300℃，保温4h，炉冷至室温

半精加工后MT探伤，精加工后MT最终检查

### 5.5 蜗壳裂纹返修（滇中案例）

**措施要点：**

确定返修坡口形式及角度

查询焊接评定，确定焊接参数

编制专用二维码，严格控制焊接参数及热输入

跟踪返修后探伤结果

---

## 六、校型操作安全注意事项

**火焰校型**：加热温度控制在600~700℃，人员撤离后再操作千斤顶

**百分表监测**：在装配平台上进行校型，用百分表实时监测变形量变化

**保护精加工面**：校型过程中注意保护已精加工表面

**防异物防护**：施工前将非焊接区域做好防异物防护

**安全施工**：切割时叶片下方不能有人员作业，叶片之间通过拉筋固定防止倾倒

---

## 七、质量检验要求

### 7.1 探伤标准

返修后需进行PT/MT/UT探伤

探伤标准按ASME规程第Ⅷ卷执行

PT探伤标准按ASME规程附录12和附录8执行

### 7.2 表面粗糙度要求

返修区域精磨抛光后：Ra3.2~Ra1.6

过流面波浪度：≤3mm

型线检查样板间隙：0~0.5mm

### 7.3 尺寸复测

使用激光跟踪仪对关键尺寸进行测量

焊接完成后组圆状态下复测相关尺寸数据

对仍不合格区域继续返修直至满足下序加工量

---

## 八、典型案例汇总

| 序号 | 项目名称 | 变形类型 | 核心措施 | 效果 |

|-----|---------|---------|---------|------|

| 1 | 尚志1#座环 | 环板平面变形（最大28mm） | 加装月牙板、缩小坡口、交替焊接 | 变形量显著减少 |

| 2 | 垣曲2#座环 | 环板/法兰变形 | 环板长焊、预热≥120℃、层间温度≤200℃ | 满足下序加工量 |

| 3 | 大石峡1#转轮 | 转轮解体变形 | 防变形拉筋+退火+分块去除 | 上冠下环成功回用 |

| 4 | 缙云6#45#钢滑转子 | 堆焊冷裂变形 | 280~300℃预热+后热消氢+分段施焊 | 探伤一次合格 |

| 5 | 滇中8#蜗壳 | 裂纹返修变形 | 专用二维码控参数+小规范焊接 | 避免大面积减薄 |

| 6 | 核电管路法兰 | 法兰焊后变形 | 防变形胎具+对称焊接+控层间温度 | 平面度≤1mm |

---

## 九、附则

本指导书内容来源于哈电智能制造工艺部工艺问题知识库中的实际案例，工艺人员可根据具体项目材质、结构特点参照执行。

涉及具体焊接参数时，应以相应的焊接工艺评定通知单为准。

本指导书将根据新案例、新工艺持续更新完善。

---

*本文件由哈电智能制造工艺部AI助手生成，数据来源为工艺问题知识库及部门工艺规范。*

| 序号 | 项目名称 | 变形类型 | 核心措施 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尚志1#座环 | 环板平面变形（最大28mm） | 加装月牙板、缩小坡口、交替焊接 | 变形量显著减少 |
| 2 | 垣曲2#座环 | 环板/法兰变形 | 环板长焊、预热≥120℃、层间温度≤200℃ | 满足下序加工量 |
| 3 | 大石峡1#转轮 | 转轮解体变形 | 防变形拉筋+退火+分块去除 | 上冠下环成功回用 |
| 4 | 缙云6#45#钢滑转子 | 堆焊冷裂变形 | 280~300℃预热+后热消氢+分段施焊 | 探伤一次合格 |
| 5 | 滇中8#蜗壳 | 裂纹返修变形 | 专用二维码控参数+小规范焊接 | 避免大面积减薄 |
| 6 | 核电管路法兰 | 法兰焊后变形 | 防变形胎具+对称焊接+控层间温度 | 平面度≤1mm |